中華民國建築學會第二十一屆第一次
建築研究成果發表會論文集
2009年5月23日
透水鋪面施工程序抗壓特性強化之探討
莊國義*       翁彩瓊**
1.透水鋪面釋義

            透水鋪面之特性
2.透水鋪面之施工程序與抗壓特性影響因素
           需分析施工程序中哪些會影響抗壓特性

3.透水鋪面之抗壓化探討

           2要項之抗壓方式
4.標準抗壓化透水程序探討

5.結論與建議
壹.前言
都市人口漸漸提高相對人造環境及土地開發增加，但卻也加速熱島效應之產生。目前道路大都利用大量混凝土與不透水的道路鋪設方式，促使熱量在混凝土及道路上累積，比對以往天然土壤及樹木能夠調節大氣熱度，差異甚大。近年，全球性綠化觀念興起，在鋪面施工及材料上，具有相對性設計思慮的改變，透水鋪面在業界及政府的推動下大量利用，但卻因台灣地理氣候之特異差性，凸顯亟待改善的缺失。

    透水鋪面之設計目的係利用孔隙大小讓水流能夠順利流至土壤之中，但對於強度來說是大大的減弱，常會見到車道與人行道交界時透水鋪面無法承受車流所造成之壓力而產生龜裂等現象，對於抗壓及施工法上的改善，對於未來在應用在透水道路施工上將會是一大突破；本研究擬針對目前透水鋪面施工程序深入探討，釐清產生減低抗壓性之各類因素，進而以可行性改善為目標建立透水鋪面之施工程序。

1-1研究目的

台灣的透水鋪面施工者並非全都是科班或經驗豐富，隨者需求量與效率之下，導致施工程序不確實或選材本身不足以支撐、材料流失等因素，而導致品質降低。

透水鋪面主要是增加孔隙來加速排水，但因如此在相關研究顯示對於耐久性與強度因孔隙大小、多寡及天候等原因，導致強度大大

降低然。台灣在使用上常常容易變更，當初設計時是以人行步道情況進行思考，但因其他因素而變成車道對於透水鋪面鋪設需要對於耐久性可要大大加強，對於透水磚之目的才有程度上的幫助。本研究對於台灣超載使用人行道對於安全、強度、耐久性之加強，進而達到安全、舒適、生態之目的。
貳.理論與方法 
2-1研究限制

1.對於車道與人行道

2.施工程序之影響

3.人行道下方之土壤種類多本研究暫且不列入考量
2-2研究方法

(一)文獻探討

本研究利用各方面之文獻先進行導致透水磚損毀之來源，再針對原因再找相關施工方式損毀原因之補強與分析各方面之材料耐久性及強度以達到其目的。
參.研究過程與成果
3-1研究流程

針對加強透水磚之耐久性及強度，利用文獻探討來進行分析材料強度之變化。

而對於施工程序汁材料強度，來使其達到真正加強材料之效果。



3-2.相關文獻回顧
透水舖面

　　一般所指的舖面可分為表層及基層（如圖4.6-6），表層通常為〝耐磨材〞，如磚材、石材等面材，而基層通常為〝承載層〞，如砂石、級配、混凝土等。而所謂〝透水舖面〞是指由表層至基層均有良好的透水性，因此表層採用孔隙率高且抗壓強度足夠之材料，並以透水性良好的骨材粒料為基層，則降水可由表層面材間的縫隙滲入地表下，而形成良好之透水性能。
以透水鋪面施工方式大致為二種
(1) 排水鋪面
a.排水式鋪面(硬底)
此做法多用於土質不透水之區域，藉由排水方式至透水槽中進行透水。

(二)透水鋪面

a.半保水式鋪面(軟硬底透水底層)

此作法多用於土質屬較不易大量透水時，水量少時可進行透水既可，大量排水時須藉由部分排水部分透水之方式。
b.全保水式鋪面(面層至底層屬相同材質整體施工)

此作法多用於水利係數較大之土質，直接進行
形成

透水及排水鋪面形成元素為方式由面層、底層、基層、透水層所組成。

3-3產生降低強度及降低抗壓性因子
(一)人為影響

a.人為超載使用人行道

台灣社會對於人行道使用，除了公權力來制止外，目前還沒有主要的辦法解決，導致較小道路旁人行道停滿摩托車，使人行道不堪負荷破裂，翹曲等。
b.店家霸佔人行道
為了使店家更明顯或擺示物品，也是造成人行道之損壞。

c.車道出入口

有些車道出入必須經過人行道才可出路，也是導致損壞的原因之一。

(二)自然影響
a影響鋪面材料耐久性因子
1. 鋪面材料吸水率
餔面材料如吸水率較高時，容易導致材料體積因水而變其大小，反覆時容易造成脫離或裂開等現象。
2. 鋪面材料耐磨性能
人行道再行走或使用時如時間越長磨損率高，磨損會導致強度降低或失去材料原本之特性。
3.鋪面材料之氯離子含量
整理各種透水磚之耐久性檢討表(圖表如下)
	耐磨材
	項目
	吸水率
	耐磨耗
	抗壓
	抗彎

	
	天然粒料透水磚
	5.4
	0.15
	362
	79

	
	廢陶瓷透水磚
	6.0
	0.19
	284
	70

	
	廢玻璃透水磚
	4.7
	0.28
	306
	66

	
	爐碴透水磚
	5.8
	0.14
	376
	88

	
	大理石透水磚
	7.2
	0.24
	357
	98

	
	花崗石透水磚
	8.0
	0.30
	333
	75

	
	水泥透水磚
	－
	0.25
	180
	35

	
	窯燒瓷質透水磚
	－
	<0.06
	>350
	>100


註: 參考來源由“多元性廢棄物資源化於透水性混凝土地磚及標準規範制定之研究”及“倍裕環保科技有限公司”。
b影響鋪面材料強度因子
1.鋪面材料之強度

2.孔隙率之大小及密度
3.材料流失性與穩定性
分析透水底層承載強度
由於施工時大多都以現場施工，強度及各種因子因人為方式導致各種變化，本研究取最佳來當參考值。(圖表如下)
	
	孔隙大小密度
	強度
	穩定性
	透水性

	砂石
	高
	中
	低
	低

	級配
	中
	中
	中
	中

	透水混凝土
	低
	中
	高
	高


註:參考來源由“台灣省砂石公會”、 “立宏科技有限公司“及“控制性低強度材料於土木工程應用之研究”。
3-4施工程序檢討相關之強度
透水餔面施工方式比較如下圖表
透水舖面施工方法比較

	施工方式
	材質要求
	施工建議
	適用環境條件

	A.單元塊磚舖置 
（軟底施工）
	  透水係數須達1×10-2cm/sec以上。 

  抗壓強度應達 
2000 psi（140 
kgf/cm2）以上。
	  以軟底施工法施作，基層土需夯實，若砂層深度不夠或砂層流失，將造成塌陷。 
	  管線埋設深度需足夠 

  土質透水率高之環境 

  抗壓強度要求較低之環境 

  管線維修頻繁地區。 

  街俱或公共設施突出物較少之環境。 

	B.現場整體澆置 
（硬底施工）
	  以無細骨材混凝土為主要材料。 

  骨材粒徑為13 
mm通過率94～ 
100%，5mm通過率0～6% 。
	  以纖維瀝青或水泥作為黏結材料。 
	  寬度過窄之人行道，機具無法施工，須以人工方式舖設。 

  摩擦係數較大，一般用於自行車道。 

  抗壓強度要求較高之環境。 

	C.單元塊磚表層 
＋沙層＋透水基層 
（硬底軟面）
	  單元塊磚之材質要求同A.。 

  透水基層之材質要求同B.。 
	  兼具A.及B.的特性。 

  具底層透水且表層易於更換之優點。 
	  管線維修頻繁地區。 

  管線埋設深度不足亦可施工。 

  抗壓強度要求較高之環境。 

  夯實度不易控制之環境。 


資料來源：市區道路人行道設計手冊。
3-5各鋪面影響分析

	因素
	天候因素
	人為因素

	考慮層面
	排水
	耐磨
	強度
	安全

	排水鋪面
	佳
	可
	可
	可

	半保水式鋪面
	弱
	可
	可
	可

	全保式鋪面
	佳
	可
	弱
	弱


肆.結論與建議
4-1建議
1.對於人行道加強在強度上以窯燒瓷質透水磚類搭配硬軟式工法為佳，不僅強度高其耐久性也有一定之水準，維修及施工上也較便利。
2.研究過程中發現底層(承載層)由於都以現場施工居多，品質較不穩定，須訂定程序規範以及施工單位相關訓練，避免發生底層先行破裂、粉碎，導致面材翹曲等現象發生。
3.相關文獻得知對於人為超載使用人行道目前除公權力實行外並無較有效之對策，而人行道強度提高可以先解決部分問題，可將此作為後續之研究。
4-2結論
在台灣社會中
伍.參考文獻
多元性廢棄物資源化於透水性混凝土地磚及標準規範制定之研究
控制性低強度材料於土木工程應用之研究
市區道路人行道設計手冊
台灣省砂石公會

立宏科技有限公司

倍裕環保科技有限公司



















結論





分析


（針對缺點之補強）





施工程度之強弱





研究方式（文獻）





減弱強度之因素





研究計畫（目的）








